- 不锈钢氧气球阀QY41F-16P

- 产品名称：不锈钢氧气专用球阀  QY41F-16P 氧气不锈钢球阀 不锈钢氧气球阀 不锈钢阀门

- 产品型号：QY41F-16P、QY41F-25P、QY41F-40P、QY41F-64P、QY41F-16R、QY41F-25R、QY41F-40R、QY41F-64R、QY41F-16RL、QY41F-25RL、QY41F-40RL、QY41F-64RL

- QY41F不锈钢氧气球阀产品概述：

- 作为氧气管道专用球阀-QY41F不锈钢氧气球阀，除具有普通球阀的特点以外，“上玉”采用了质地优良的不锈钢材质制造，又具有耐腐蚀、阻燃性能好、导电性好、传热快等优点，加上结构上的不断更新和精细工艺的保证，使得SOY不锈钢氧气球阀成为氧气管控工程系统中理想的设备。

- QY41F不锈钢氧气球阀 蜗轮传动氧气球阀 
    公称口径：DN15-600 
    公称压力：0.6MPa-4.0MPa 
    适用温度：≤150℃ 
    适用介质：氧气、氮气等

- QY41F不锈钢氧气球阀执行标准

- 设计与制造:GB122237
结构长度:GB12221
法兰尺寸:GB9113 JB79

- 压力-温度:GB9131

- 试验-检验:GB/T13927 JB/T9092

QY41F不锈钢氧气球阀压力试验 Pressure Test

| 公称压力NominalPressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强度试验 Shell Test | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
| 水密封试验 Water Seal Test | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
| 气密封试验 Air Seal Test | 0.4-0.7 |  |  |

- QY41F不锈钢氧气球阀主要零件材料及性能 Main Part Materials and Property

| 阀体 Body | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 球体 阀杆 Ball Stem | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
| 阀 座 Seat | 聚四氟乙烯PTFE 加坡纤增强聚四氟乙烯PTFE+Glass 对位聚笨PPL |  |  |  |  |  |  |
| 垫片 Shim | 聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨Stainless Steel/flexible Graphite 齿形垫片Tooth Profile Gasket |  |  |  |  |  |  |
| 阀杆座 Stem Seat | 聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨 Stainless Steel/Flexible Graphite |  |  |  |  |  |  |
| 填料 Packing | 聚四氟乙烯PTFE 增强柔性石墨 Enhanced Flexible Graphite |  |  |  |  |  |  |
| 填料压盖 Gland | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
| 温度 Temperature | -29～150（聚四氟乙烯 PTFE） -29～200（加玻纤增强聚四氟乙烯 PTFE+GLASS） -29～300（对位聚笨 PPL） |  |  |  |  |  |  |
| 介质 Medium | 水 蒸汽 油品 Water steam Oil goods | 硝酸类 Nitric Acid |  | 强氧化介质 strongey oxidable medium | 醋酸类 Acetic Acid |  | 尿素类 Urea |