灌注胶福建灌注胶厂家直销13960734790

产品特点：

1、	本品呈液体状，易于进行混凝土细小裂缝的修复。

2、  建筑物及结构受损后，经灌注胶补强后，能有效恢复其整体性，且外观不受损伤。

3、	该胶不含挥发溶剂，固化时基本不收缩。

4、	具有良好的韧性及抗冲击性。

5、	可操作时间长，固化后粘接强度大。

6、	具有良好的抗水、油、碱及稀酸介质的能力。

应用范围：

1、	应用于钢筋混凝土裂缝灌缝修补，混凝土墙面、 楼面、地下室裂缝的灌注修补施工。

2、	广泛应用于外包钢粘钢加固工程。

产品性能指标：

施工说明：

1、	钢板及混凝土粘贴面应进行表面处理，钢板表面进行除锈、打磨，并用丙酮擦拭干净，

混凝土表面应进行打磨处理。

2、	该胶在室温（25℃）时，甲乙比例按4：1使用，可操作时间为（30-45）分钟。配胶前，先将甲、乙两组份胶分别在各自桶内搅拌2-3分钟。然后按照甲组分：乙 组分=4：1的比例称量好后倒入容器中，进行搅拌至色泽均匀（一般3—5分钟）即可，冬季或气温较低时，甲乙组份也可按3：1的比例操作，如甲乙比例按3：1 使用，可操作时间变短。（注：在搅拌甲、乙两组份胶时，不能同时使用同一个搅拌棒。）

3、	每次搅拌的胶水数量不得超过5公斤，以2公斤为宜。

4、	按设计图要求进行灌注施工，对容易流失胶粘剂的各个部位用胶泥进行封墙，以防止胶液流失。

5、  在选用压力注胶时，一般压力泵的压力应为0.2~0.3Mpa。最高不应超过0.5Mpa。

6、该胶最低使用温度为5℃，如低于此温度，应采取必要的升温措施。

包装、运输、储存：

1、	本品为铁桶包装，小包装规格为10公斤+2.5公斤/组,大包装规格为40kg（4桶）

+10kg（1桶）/组的包装规格。

2、	本品不属于易燃危险品，可空运，海运，铁路、公路运输。

3、	本品在运输、装卸时应轻放，防雨，防爆晒，不得倒置。

4、	贮存时间：该胶在常温下贮存一年，各性能均无明显变化。

5、乙组份在长贮存过程中容易出现变色现象，属正常，不影响产品基本性能和使用。

注：建议请按我公司提供出的甲乙比例进行配比，如不按此配比，可能会出现技术指挥的降低低，严重者可造成胶水的不能使用；如出现上述情况，公司概不负责，特此声明！

福建灌注胶厂家直销13960734790

公司名称 北京奥泰利建筑结构胶厂家

联系人  李工

联系电话 13960734790

联系地址 北京市海淀区西三旗上奥世纪B座1315

联系邮箱1751142201@qq.com

主要产品    喷涂橡胶沥青防水涂料（建筑产品选用技术专项图集，中国建筑标准设计研究院发制）、改性乳化沥青、混凝土表面裂缝无痕修补剂、自闭树脂防水涂膜、901堵漏剂、 CGM高性能水泥基灌浆料、无收缩灌浆料。环氧灌浆料、支座灌浆料、通用型灌浆料。CGM锚固料、TL植筋胶、TL粘钢胶、TL碳纤维浸渍胶、碳纤维布、TL灌浆树脂、302界面处理剂、CGM钢筋阻锈剂、TL—4防冻剂、钢筋锚固料、高强耐磨料、TL环氧修补砂浆、CGM环氧灌浆料、各种强度修补砂浆、EC2000聚合物砂浆、无机铝盐防水剂、无机铝盐防水素浆、各种瓷砖粘结剂、大理石、石材粘接剂、 混凝土表面增强剂 、孔道压浆剂、 孔道压浆料 、轨道胶泥、环氧胶泥。以及灌浆料、聚合物砂浆的母料等产品。